Neue PP-Typen für noch mehr Leistung in Extrusions- und Tiefziehanwendungen

Moplen HP2409 gehört zu den neuen, für das Thermoformen und die Extrusion optimierten PP-Typen von LyondellBasell, die Ultrapolymers jetzt in sein Produktportfolio aufgenommen hat. Das hoch transparente, sehr steife und leicht verarbeitbare Material eignet sich zum Beispiel für dünnwandige Behälter, die auch heiß befüllt werden können.   
Bild: Ultrapolymers/LyondellBasell

Augsburg, November 2011 -- Mit neuen Moplen und Clyrell Polypropylentypen von LyondellBasell erweitert der Distributor Ultrapolymers Deutschland (www.ultrapolymers.de) sein Werkstoffportfolio für die Extrusion und Tiefziehanwendungen. Gegenüber bisherigen Ausführungen zeichnen sich diese Werkstoffe je nach Typ durch optimierte Kombinationen aus hoher Steifigkeit, Transparenz und Kälteschlagzähigkeit sowie sehr gute Verarbeitungs- und Weißbrucheigenschaften aus.

- Mit einem sehr hohen E-Modul von 1950 MPa eignet sich der nukleierte, hochkristalline PP-Homopolymer-Entwicklungstyp Moplen HP2409 für das Tiefziehen ebenso wie für das Blasformen, die Folien- und die Profilextrusion. Daraus hergestellte Produkte bieten sehr gute Werte bei Transparenz und Glanz sowie gute Dimensionsstabilität auch bei erhöhten Temperaturen. Dadurch kann das Material beispielsweise für hoch transparente, heiß zu befüllende Lebensmittelschalen eingesetzt werden, wobei die hohe Steifigkeit reduzierte Wanddicken ermöglichen kann. Moplen HP2409 eignet sich auch sehr gut zur Erhöhung der Steifigkeit in kundenspezifischen Abmischungen.

- Das neue Tiefziehprodukt Moplen HP640J bietet eine vergleichsweise hohe Steifigkeit und ermöglicht damit in vielen Anwendungen geringere Wanddicken als bisherige PP-Homopolymere. Der Werkstoff bietet eine hohe Transparenz bei zugleich hohem Oberflächenglanz sowie Verarbeitungsvorteile wie ein verbessertes isotropes Schrumpfverhalten, eine homogenere Wanddickenverteilung und eine höhere Kristallisationsgeschwindigkeit für kürzere Zykluszeiten. Typische Anwendungen sind Vorratsbehälter, Fruchtkörbe oder Trinkbecher.

- Gute Steifigkeit und Kälteschlagzähigkeit bei gleichzeitige hoher Klarheit und geringer Weißbruchneigung kennzeichnen die Neuentwicklung Clyrell EC2340, das hauptsächlich für die Castfilm-Herstellung bestimmt ist. Seine gute Fließfähigkeit (MFI = 6,5 g/10 min) eröffnet ein weites Fenster für kundenspezifische Abmischungen mit PP-Homo- und 
PP-Random-Copolymeren. Typische Anwendungen dieses leicht verarbeitbaren, heterophasischen PP-Copolymers sind tiefgezogene Verpackungen für Tiefkühlware und Lebensmittel, Standbeutel und Tüten, Klebebänder, Etiketten und Schutzfolien. Clyrell EC2340 enthält weder Gleitmittel noch Antiblock-Additive und ist für den Lebensmittelkontakt geeignet. Das Material eignet sich auch für die Folienbeschichtung und den Spritzguss.

- Eine deutliche Verbesserung der Weißbrucheigenschaften bietet auch der Entwicklungstyp Moplen EP2382, ein heterophasisches PP-Copolymer mit hoher Viskosität (MFI = 2 g/10 min) für Extrusion, Tiefziehen und Blasformen, das sich darüber hinaus durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und hoher Schlagzähigkeit auch bei tiefen Temperaturen auszeichnet. Moplen EP2382 bietet eine sehr gute Verarbeitbarkeit und eine hohe Schmelzefestigkeit in Verbindung mit hoher Dimensionsstabilität sowie verbesserten optischen Eigenschaften ohne den Einsatz von Nukleierungsmitteln. Eine Hauptanwendung des für den Lebensmittelkontakt geeigneten Materials sind Hohlkammerplatten (Corrugated Board).

Moplen und Clyrell sind Warenzeichen der LyondellBasell Firmengruppe.

Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg, ist Teil des pan-europäischen Kunststoff-Distributors Ultrapolymers Group NV, Lommel/Belgien, und beliefert Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio umfasst Polyolefine von LyondellBasell, Polystyroltypen von INEOS Styrenics, Polyamide von Ascend, Aquafil und Ravago, langglasfaserverstärkte Thermoplaste von TechnoCompound, Biopolymere von FKuR, Rotationsform-Kunststoffe von LyondellBasell, Standardkunststoffe, Masterbatch und Additive, das Serviceangebot Colorflexx für das Selbsteinfärben von ABS sowie kundenspezifische Compounds. Neben der Firmenzentrale in Augsburg betreibt Ultrapolymers Deutschland Vertriebsbüros in Bielefeld, Kierspe, Nürnberg und Stuttgart. Österreichische und schweizerische Kunden werden von Augsburg aus betreut.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, Fax: +49 (0) 60 78/93 63-20
E-Mail: mail@konsens.de

Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei 
sowie das Bild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/ultrapolymers.html