Pressemitteilung

BRÜGGOLEN® TP-P1507 und BRÜGGOLEN® TP-P1401:

Innovative Additive ermöglichen leichtfließende Polyamide und kurze Zykluszeiten

| Der neue Fließverbesserer BRÜGGOLEN® TP-P1507 erhöht die Fließfähigkeit von verstärkten Polyamiden, insbesondere bei hohen Füllgraden (PA6-GF50; links: ohne Additiv, rechts: mit 3% TP-P1507) | Das neue Nukleierungsmittel BRÜGGOLEN® TP-P1401 unterstützt kurze Zykluszeiten und glatte Oberflächen. (Oberfläche von PA6-GF50; links: mit herkömmlichem Nukleierungsmittel, rechts: mit 1,5 % TP-P1401) |
| --- | --- |

Heilbronn, Januar 2017 – Mit zwei neu entwickelten Prozesshilfsmitteln eröffnet BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) Compoundierern kosteneffiziente Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften von Polyamiden.

- BRÜGGOLEN® TP-P1507 erhöht signifikant die Fließfähigkeit von verstärkten Polyamiden unter Beibehaltung eines sehr guten mechanischen Eigenschaftsprofils. Dies ermöglicht vor allem bei hohen Füllgraden Verbesserungen in der Verarbeitbarkeit, speziell beim Spritzgießen, bei gleichzeitig sehr hoher Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit.

- Das neue Nukleierungsmittel BRÜGGOLEN® TP-P1401 ist auch bei hohen Verarbeitungstemperaturen stabil und nicht flüchtig. Es ermöglicht kürzere Zykluszeiten zur Steigerung der Produktivität und optimiert zugleich die Dimensionsstabilität sowie die mechanischen Eigenschaften. Im Vergleich zu marktüblichen Nukleierungsmitteln wird darüber hinaus auch die Oberflächenqualität verstärkter Polyamid-Werkstoffe sichtbar verbessert.

Die neuen Additive sind staubfreie Polymergranulate, die sich präzise dosieren und sehr gut in Polyamid dispergieren lassen und sich damit hervorragend für die Compoundierung eignen. Damit hergestellte Compounds lassen sich problemlos in gewohnter Weise spritzgießen. BRÜGGOLEN® TP-P1401 kann auch direkt im Spritzguss eingesetzt werden.

Signifikant leichteres Fließen bei Erhalt der mechanischen Eigenschaften
Dank ihrer hohen Steifigkeit und Dimensionsstabilität eignen sich hoch gefüllte Polyamide in vielen Fällen zur Substitution von Metallen in technischen Teilen. Aufgrund ihrer limitierten Fließfähigkeit ist ihre Verarbeitung in Extrusion und Spritzguss aber generell schwierig. BRÜGGOLEN® TP-P1507 verbessert die Fließfähigkeit signifikant, vor allem bei hoch glasfasergefüllten Typen. So lässt sich die Länge einer Fließspirale bei einem mit 50 % Glasfasern verstärkten Polyamid 6 mit Hilfe von BRÜGGOLEN® TP-P1507 um über die Hälfte steigern. Die erforderlichen hohen mechanischen Kennwerte der verstärkten Werkstoffe, wie Schlagzähigkeit, E-Modul, Zugfestigkeit und Bruchdehnung, bleiben dabei praktisch unbeeinflusst.

Dank dieser guten Verarbeitbarkeit ermöglichen mit BRÜGGOLEN® TP-P1507 hergestellte, gefüllte Compounds die sichere Füllung dünnwandiger Bereiche oder großer, komplexer Teile. Alternativ können die Verarbeitungstemperaturen beim Spritzgießen um bis zu 30 °C verringert werden, was die Kühlzeiten verkürzt und den Energiebedarf senkt. Durch das leichtere Fließen sinkt zudem der erforderliche Spritzdruck, so dass Verarbeiter schonender oder auf kleineren Maschinen produzieren können.

Glattere Oberfläche, bessere mechanische Eigenschaften, kürzere Zykluszeiten
Das auch bei hohen Temperaturen verarbeitbare Nukleierungsmittel BRÜGGOLEN® TP-P1401 bewirkt bei Polyamiden eine effektive Keimbildung und sehr schnelle Kristallisation. Dadurch bildet sich eine Morphologie mit besonders kleinen und sehr homogen verteilten Sphärolithen. Die erhöhten Kristallisationstemperaturen ermöglichen ein früheres Entformen und damit kürzere Zykluszeiten. So kann beispielsweise mit 1,5 % BRÜGGOLEN® TP-P1401 in ungefülltem Polyamid 6 die Zykluszeit um bis zu 60 % reduziert werden. Zugleich ergeben sich Eigenschaftsverbesserungen wie höhere Wärmeformbeständigkeit, bessere Dimensionsstabilität, optimierte mechanische Eigenschaften sowie schönere Oberflächen, auch bei hohen Glasfasergehalten. Dieser ästhetische Vorteil erleichtert die Substitution von Metallen im Sichtbereich.

Weitere Neuheiten für Polyamid-Compoundierer
Neben Additiven zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften hat BrüggemannChemical weitere Neuentwicklungen für das Polyamid-Compounding in sein Portfolio aufgenommen. Dazu gehören der Hitzestabilisator BRÜGGOLEN® TP-H1606 sowie BRÜGGOLEN® TP-M1417 für das Recycling von Polyamidabfällen zu hochwertiger Spritzgussqualität.

Die BrüggemannChemical, L. Brüggemann KG, ist ein renommierter Hersteller von Spezialchemikalien mit rund 200 Mitarbeitern am Stammsitz in Heilbronn. Gegründet 1868, hat sich das Unternehmen spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsadditiven für Technische Thermoplaste mit Fokus auf Polyamiden sowie von Zinkderivaten und Reduktionsmitteln auf Schwefelbasis. Kunden in mehr als 60 Ländern schätzen die Flexibilität und innovativen Produktlösungen. Tochterunternehmen in den USA und in Hong Kong unterstreichen die internationale Ausrichtung. Eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und umfangreiche Investitionen in Know-how und Anlagen sind Kern der Unternehmenspolitik.

■■■

# Weitere Informationen:

Dr. Klaus Bergmann, Bereichsleiter Kunststoffadditive

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235,  E-Mail: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Pressemitteilungen von BrüggemannChemical mit Text und Bildern in druckfähiger Auflösung finden Sie als Download unter www.konsens.de/brueggemann.html